Antifreeze

Концентрат охлаждающей жидкости

_______________________________________________________________

Применение

BP Antifreeze - концентрат охлаждающей жидкости для бензиновых и дизельных двигателей. Представляет собой смесь моноэтиленгликоля с химическими агентами. Не содержит нитритов, аминов или фосфатов.

BP Antifreeze  в концентрации от 25% до 50% по объему должен разбавляться водой. Соответственно защита обеспечивается в диапазоне температур от -12oC до -35oC. Концентрация  25% является минимально необходимой для обеспечения защиты от коррозии.  Для достижения лучших характеристик рекомендуется концентрация 50%.

Следует использовать BP Antifreeze  круглогодично и заменять регулярно в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.

Основные преимущества

Компоненты BP Antifreeze обеспечивают:

•	эффективное охлаждение двигателя без закипания

•	защиту от коррозии сплавов, используемых в системах охлаждения современных 		автомобилей.

•	незамерзание в диапазоне температур в зависимости от концентрации

•	предотвращение электролиза

•	защиту от кавитационной коррозии

•	эффективное смазывание водяных насосов

•	совместимость с резинами

Спецификации

BP Antifreeze отвечает требованиям следующих государственных стандартов:

BS 6580 (1992) (Соединенное Королевство)

NF R 15-601 (Франция)

CUNA NC 956-16 (Италия)

ONORM V5123 (Австрия)

ASTM D-3306 (США)

SAE J-1034 (США)

JIS K 2224 (Япония)

Отвечает большинству технических спецификаций производителей легковых автомобилей

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP

_______________________________________________________________

Antifreeze

Концентрат охлаждающей жидкости

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 | 1127 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения | ASTM D 1120 | oC | 170 |
| pH | ASTM D 1121 |  | 8.0 |
| Запас щелочности (0.1 N HCL) | ASTM D 1121 | мл | >20 |
| Защита от замерзания: для 30% об. для 50% об. |  | oC | -15 -35 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).