Bartran HV

Масла гидравлические экстракласса

Описание

Семейство минеральных гидравлических масел экстракласса, имеющих индексы вязкости от 130 до 155, с противоизносными присадками, не содержащими цинк. Масла Bartran HV сочетают уникальную фильтруемость с высокой смазывающей способностью. Селекционный отбор стабильных к сдвигу вязкостных присадок гарантирует сохранение исходных значений вязкости при эксплуатации.

Применение

Масла Bartran HV предназначены для двух основных типов эксплуатации высоконагруженных гидравлических систем, требующих масел с высокими противоизносными свойствами и отличной фильтруемостью:

•	вне помещений при очень широком диапазоне температурных условий от холодного пуска до высоких рабочих температур

•	внутри помещений в оборудовании, включающем контрольные системы, для которых нужны гидравлические масла с минимальным изменением вязкости от температуры, например, высокоточные станки и копировальные машины.

Bartran HV 32  в частности пригоден для большинства случаев всесезонного применения вне помещений, таких как в дорожном или строительном оборудовании, где это масло может быть использовано круглый год в широком диапазоне климатических условий.

Масла Bartran HV полностью совместимы с  материалами, обычно используемыми в изготовлении статических и динамических уплотнений, например с:

•	нитрилбутилом (PERBUNAN* или BUNA N*)

•	фторсодержащими материалами

(VITON*/TEFLON*)

•	перфторированными материалами (KABREZ*)

•	полиуретаном (ADIPRENE*)

•	полиэфиром (HYTREL*)

* - торговые марки

Масла Bartran HV одобрены к применению всеми основными изготовителями гидравлических насосов и двигателей и отвечают следующим спецификациям, категориям или требованиям фирм:

•	DIN 51 524, часть3

•	ISO 6743/4(NFE 48-603, 60-203)-HV

•	Vickers (мобильная техника)- превышает требования         стандарта M-2952-S (насос 35 V.Q.25)

•	Rexnord-Racine (лопастные насосы)

Относительно фильтрации и сроков смены масла следуйте рекомендациям изготовителей техники. Любая система должна заполняться маслом через фильтр. Убедитесь, что система тщательно промыта перед заполнением маслом Bartran HV.

Основные преимущества

•	Широкий температурный диапазон применения

•	Легкий низкотемпературный запуск

•	Наивысшая степень защиты оборудования

•	Превосходная фильтруемость во влажных условиях

•	Увеличенный срок службы  и повышенная стойкость к воздействию факторов, характерных для  тяжелых условий эксплуатации

•	Отличные противоизносные свойства, стойкость к окислению и термическая стабильность

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

# Bartran HV

### Масла гидравлические экстракласса

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Классы ISO |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 | 874 | 872 | 875 | 882 | 885 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC | 160 | 178 | 200 | 204 | 208 |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - | 152 | 155 | 153 | 152 142 |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC | -51 | -42 | -39 | -36 -39 |
| Кинематическая вязкость при 40oC 100oC -20oC -30oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с | 15 3.8 - 1130 | 22 5.0 - 3100 | 33 6.3 1675 8920 | 46 8.2 3050 - | 70 10.8 - - |
| Вспениваемость /стабильность: метод I: 24oC метод II: 93oC метод III: <T>24 после 93oC | ASTM D892 IP 146 | мл | 15/0 50/0 5/0 | 15/0 60/0 15/0 | 70/0 35/0 5/0 | 5/0 20/0 5/0 | 5/0 30/0 5/0 |
| Деаэрирующие свойства, время до 0.2% при 50oC | ASTM D3427 IP 313 | мин | 2.9 | 3.3 | 5.7 | 3.4 | 2.4 |
| Деэмульгирующие свойства | ISO 6614 ASTM D1401 | мин | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Антикоррозионные- противоржавейные свойства(B) | ISO 7210 ASTM D665 | - | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает | выдер- живает |
| Коррозия меди 3 ч / 100oC | ISO 2160 ASTM D130 | - | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| Кислотное число | ASTM D974 | мгКОН/г | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Индекс совместимости с уплотнениями, 24 ч при 100oC | IP 278 | - | 20 | 18 | 12 | 11 | 10 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG (A/8.3/90oC) | IP 334 DIN 51354 | стадия нагрузки повреждения | - | - | 12 | 12 | 12 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии. Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).

## Bartran HV

Масла гидравлические экстракласса

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний | Единица измерения | Классы ISO |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________________________________________________________________

|  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ISO 3675 ASTM D 1298 | кг/м3 |  | 890 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки в открытом тигле | ISO 2592 ASTM D92 | oC |  | 218 |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 40oC 100oC | ISO 3104 ASTM D445 | мм2/с |  | 100 13.4 |  |  |  |
| Индекс вязкости | ISO 2909 ASTM D2270 | - |  | 133 |  |  |  |
| Температура застывания | ISO 3016 ASTM D97 | oC |  | -33 |  |  |  |
| Вспениваемость / стабильность: метод I: 24oC метод II: 93oC метод III: <T>24 после 93oC | ASTM D892 IP 146 | мл |  | 5/0 5/0 5/0 |  |  |  |
| Деаэрирующие свойства, время до 0.2% при 50oC | ASTM D3427 IP 313 | мин |  | 4.7 |  |  |  |
| Деэмульгирующие свойства | ISO 6614 ASTM D1401 | мин |  | 10 |  |  |  |
| Антикоррозионные- противоржавейные свойства(B) | ISO 7210 ASTM D665 | - |  | выдер-живает |  |  |  |
| Коррозия меди 3 ч / 100oC | ISO 2160 ASTM D130 | - |  | 1b |  |  |  |
| Кислотное число | ASTM D974 | мгКОН/г |  | 0.22 |  |  |  |
| Индекс совместимости с уплотнениями, 24 ч при 100oC | IP 278 | - |  | 9 |  |  |  |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG (A/8.3/90oC) | IP 334 DIN 51354 | стадия нагрузки повреждения |  | 12 |  |  |  |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии. Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).