| Техническая информация | Technical information |  |
| --- | --- | --- |
| Powerstroke 2T |

| Допуски и спецификации: |
| --- |
|  | API TC |
|  | Рекомендовано Peugeot MTC (скутера SV-типа и мопеды). |

Описание:

Powerstroke 2T – высококачественное моторное масло на синтетической основе с современным пакетом присадок для двухтактных двигателей. Имеет низкий показатель сульфатной зольности. Powerstroke 2T используется в мощных мотоциклах как с раздельной, так и совмещённой системами смазки. Смешивать с топливом согласно предписаниям производителя техники

| Основные преимущества: |
| --- |
|  | превосходное качество масла обеспечивает максимальную защиту двигателя и пониженное образование выхлопных газов |
|  | наивысшие антикоррозионные и противозадирные свойства; |
|  | высокий уровень чистоты двигателя; |
|  | предотвращает закоксовывание поршневых колец, образование нагара в камере сгорания и на свечах |
|  | безопасная работа двигателя |

Применение:

Powerstroke 2T - может применяться как в раздельных, так и в совмещённых системах смазки двигателя. Применять согласно предписаниям производителя техники.

| Физико-химические характеристики: |
| --- |
| Плотность при 15 oC, г/м | 0.869 |
| Вязкость при 40 oC, сС | 50.9 |
| Вязкость при 100 oC, сС | 8.7 |
| Индекс вязкости | 148 |
| Температура застывания, oC | -30 |
| Щелочное число(TBN), мг КОН/г | 1.44 |
| Сульфатная зольность, % масс. | 0,10 |

Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт.

(Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна на момент ее опубликования.)