Transcal N

Жидкий теплоноситель

Описание

Transcal N представляет собой высококачественное минеральное масло с низким давлением насыщенных паров, обладающее высокими термической стабильностью, удельной теплоемкостью и теплопроводностью.

Области применения

Transcal N рекомендуется к применению в замкнутых жидкофазных системах обогрева, не находящихся под давлением, эксплуатируемых при средних температурах вплоть до 320С и при максимальной температуре масляной пленки 340С (в системах со средней температурой до 343С можно применять синтетический жидкий теплоноситель Transcal SA).

Подобные системы широко применяются в пищевой промышленности, строительстве, производстве пластмасс, в дерево- и металлообрабатывающей промышленности, а также в прачечных, на морских и речных судах и в местах, где отходящее тепло рекуперируется из дымовых газов.

Прежде чем вводить систему в эксплуатацию, она должна быть испытана под давлением с целью выявления и устранения возможных протечек и тщательно промыта сильной струей Transcal N. Воду для промывки системы ни в коем случае применять нельзя. После очистки и опорожнения системы ее следует заполнить жидким теплоносителем Transcal N. Заполнение считается завершенным, если уровень масла в расширительной камере составляет 30-45% от уровня, ожидаемого при рабочей температуре. Воздух должен быть полностью эвакуирован из системы, прежде чем температура масла достигнет рабочего уровня. Поскольку минеральные масла расширяются в объеме при нагреве, система должна быть снабжена расширительной камерой. Это единственный участок в системе, где  возможен  контакт масла с атмосферой. Несмотря на превосходную стойкость Transcal N к окислению необходимо принимать меры, сводящие к минимуму возможный контакт масла с воздухом, особенно если температура жидкости в расширительной камере превышает 50С. Для этих целей можно применить плавающую крышку или масло может быть защищено подушкой инертного газа.

Примечание: Термины “температура вспышки” и “температура воспламенения”, приведенные в таблице типичных характеристик, являются чисто техническими терминами, отражающими результаты специфических испытаний: они не имеют непосредственного отношения к какой-либо опасности спонтанного воспламенения или  взрыва. В системах теплопередачи совершенно нормальным считается состояние, при котором температура масла-теплоносителя в системе выше температуры вспышки и температуры воспламенения этого масла.

Основные преимущества

- Превосходные теплопередающие свойства и постоянно высокая степень теплопередачи.

- Легкость циркуляции даже в случае ввода системы в эксплуатацию при низких

температурах.

- Длительный и бесперебойный срок службы системы благодаря превосходной стойкости

масла к окислению.

Хранение

Все упаковки должны храниться в закрытом помещении. В тех случаях, когда хранение вне помещения неизбежно, контейнеры следует хранить в горизонтальном положении для предотвращения попадания воды и стирания маркировки с контейнеров. Продукты следует хранить при температуре не выше 60С в местах, защищенных от горячих солнечных лучей и не подвергать замораживанию.

Охрана здоровья, техника безопасности и охрана окружающей среды

Информация по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в Информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

Фирма “Бритиш Петролеум Компани р.l.c.” или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде чем применять продукт не по прямому назначению, потребителю следует получить консультацию в местном офисе ВР.

Transcal N

Жидкий теплоноситель

| Типичные характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Методы испытания | Единицы измерения |  | Сорт |
|  |  |  | N |  |
| Плотность при 15С | ISO 3675/ASTM D1298 | кг/м3 | 875 |  |
| Температура вспышки (по Мартенс-Пенскому) (по Кливленду, в открытом тигле) | ISO 2719, ASTM D93 ISO 2592, ASTM D92 | С С | 210 221 |  |
| Температура воспламенения | ISO 2592, ASTM D92 | С | 243 |  |
| Кинематическая вязкость при 40С при 100С | ISO 3104, ASTM D445 | мм2/с | 31 5.2 |  |
| Температура застывания | ISO 3016, ASTM D97 | С | -12 |  |
| Температура самовоспламенения | ASTM D2155 | С | 350 |  |
| Число нейтрализации | ASTM D974 | мгКОН/г | 0.05 |  |
| Коксовый остаток по Рамсботтому | ISO 4262, ASTM D524 | масс. % | 0.05 |  |
| Коэффициент термического расширения |  | на С | 0.00077 |  |
| Нормальный диапазон средних рабочих температур в объёме масла |  | С | -10 до 320 |  |
| Предельная рабочая температура в пленке масла |  | С | 340 |  |

Вышеуказанные данные являются типичными для значений, полученных с учетом нормальных производственных допусков, и не представляют собой требования спецификации.

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).